## Slide 1
俄罗斯西尼康
聚丙烯管道材料
-----中俄国际技术转移中心

## Slide 2: 公司架构
2

## Slide 3: 西尼康简介
西尼康公司成立于1996年；
该公司的联合创始公司是意大利VALSIR有限公司，是FONDITAL国际集团的一部分。（FONDITAL国际集团是世界领先的暖气、给水和排水处理系统的制造商）
在2007年，新的工厂在莫斯科特罗伊茨克正式投产。
3

## Slide 4: 西尼康的产品
目前工厂对内部的污水处理系统生产管材和管件主要分为两大类:
SINIKON STANDARD – 聚丙烯推入式管材及管件，对于80度污水处理系统，暂时到95度。
隔音 SINIKON COMFORT –聚丙烯推入式管道和管件，用聚丙烯和矿物填料混合生产。技术保证较高机械阻力，出色的生学性能以及化学制剂耐高。这样的产品在酒店和医院特别受欢迎。
All products are produced in accordance with the European standard EN 1451 (currently in force),
4
for professional German and Italian equipment.

## Slide 5: 不同材料的特性

## Slide 6: SINIKON STANDARD内部产品
聚丙烯污水管和配件
应用领域:
用于排放温度高达80°C的生活废水的污水管道，短期（最长1分钟）允许高达95°;
通风管连接到污水管;
建筑物内的雨水排放（达10米）。

## Slide 7: 合格证书
2016年，西尼康公司系统的管道和配件通过检测符合欧洲标准1451-1认证。
认证是由最负盛名的欧洲研究所之一： SKZ公司的专家负责塑料产品质量控制。
Tests通过所在工厂和SKZ公司实验室的测试证明，西尼康的聚丙烯家用污水系统完全符合欧洲标准DIN EN 1451-1：1999-03与DIN CEN
/ TS 1451-2：2012-05和DIN 4102-1：1998-5和
DIN 4102-4：1994-03或DIN EN ISO 11925-2：2011-02以及DIN EN 13501-1：2010-01。

## Slide 8: 管道耐化学性和使用寿命
管道使用寿命不低于50年。 聚丙烯是耐化学腐蚀性材料。
只有强氧化剂氯磺酸，发烟硝酸，卤素，发烟硫酸会对其产生显着影响 。
58％硫酸和30％过氧化氢在室温下可忽略不计。 在60°C或更高温度下与这些试剂长时间接触会导致聚丙烯分解。
在室温下的有机溶剂中，聚丙烯略微膨胀。
输送的流体（排水）可以具有2至12的pH。
（酸性溶液的PH <7，碱性溶液的pH值
> 7，pH中性溶液为7）

## Slide 9: 外形尺寸 (EN 1451-1)
The length of the pipe:
150, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000

## Slide 10: 示范连接
I安装PP水管不需要任何特殊的设备和工具。
安装设备的基本工具：切割机，润滑剂和倒角工具 -。
不需要含有有毒溶剂的粘合剂。
10

## Slide 11: DOUBLE-LIPPED RING SEAL (M.O.L. Germany)
弹性持久
在组装管道期间密封不会脱落。
软橡胶（苯乙烯 - 丁二烯橡胶40±5 IRHD）
恰好匹配插座中的凹槽COMPARISON BETWEEN PVC AND SBR SEALS
PVC中的密封胶不具有橡胶的性能。 PVC橡胶在管道使用过程中具有较高的变形可能。 变形后，环不会变成原来的形状，应力松弛高，时间过长不能提供足够的密封性。
可能发生泄漏的情况：
•重新连接管道的情况;
•内部下水道水平铺设的原因;
•经过短暂的服务;
•环境温度下降（弹性下降）。
单层密封由SBR橡胶（合成橡胶）制成，硬度为60肖氏。 该环部分符合插槽。 且比双层便宜。
双层环密封是由SBR橡胶（合成橡胶）制成，硬度40 Shore，安装更容易。
如果两个环都是经过认证的材料制成，并符合DIN EN 681.1的要求，它们将持续至少50年，确保管道的密封性。 每个应标有制造商标识，并参考认证机构。

## Slide 12: 静音SINIKON COMFORT管材
静音SINIKON COMFORT管材于2008年在西尼康工厂正式成立投产。
聚丙烯推入式管道和管件，用聚丙烯和矿物填料混合生产。技术保证较高机械阻力，出色的生学性能以及化学制剂耐高。
这样的产品在酒店和医院特别受欢迎。

## Slide 13: 标准: STANDARD VDI 4100
NB: a noiseless environment is considered a sound pressure of 15-20 db, rustling in a noiseless environment is 25-30 db, normal conversation - 50-60 db.

## Slide 14: 材料特性
Ho聚丙烯矿物成分(type1) РР- Н 管材
密度：1.25kg / dm3
软化温度：150°C
熔点：250℃
工作温度范围：0 / +95°C
颜色：白色
SINIKON Comfort fittings 壁厚 3.4 mm

## Slide 15: 测试
废水系统管材在弗劳恩霍夫建筑物理学院IBP和莫斯科州立大学声学系进行了测试。
结果:
SINIKON Comfort – 24 dba SINIKON Standard – 28dba; VALSIR Triplus – 24dba

## Slide 16: 与4 L/S DIN 4109比较

## Slide 17: TECHNICAL INFORMATION IN BRIEF
SINIKON STANDARD
（西尼康 标准）
材料: 聚丙烯
使用期限:50年以上
颜色: 灰色
壁厚: 2.7毫米 (110毫米直径)
F对于80度污水处理系统，暂时到95度
SINIKON COMFORT
（西尼康 舒适）
材料: 聚丙烯矿物成分
使用期限:50年以上
颜色: 白色
壁厚: 3.4毫米 (110毫米直径)

## Slide 18: SINIKON产品合作供应商
卢日尼基体育场 莫斯科
莫斯科竞技场
符拉迪沃斯托克 机场
索契，冰山滑冰馆
国家滨海歌剧院和芭蕾舞剧院
Zhemchuzhina酒店，索契
新西伯利亚万豪酒店
希尔顿汉普顿酒店萨马拉
叶卡捷琳堡 IKEA

## Slide 19: 联系方式
俄罗斯西尼康 公司
11, Promishlennaya str., Troitsk, Moscow Russian Federation
142191
tel:+7 (499) 270-65-55, +7 (495) 840-65-21
+7 (495) 840-65-20
e-mail: office@sinikon.ru
www.sinikon.com
19